DJM12120 батарея со сроком службы до 12 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. Как и все батареи LEOCH она перезаряжаемая, высоко-эффективная, непроливаемая и Не требующая обслуживания.

| Спецификация |
| --- |
| Кол-во элементов в блоке | 6 |
| Номинальное напряжение | 12B |
| ёмкость | 120 Aч @ 10 ч-разряд до 1.75В/Эл @ 25˚С |
| Вес | около 37.6 кг |
| Примерное внутреннее сопротивление | Около 3.2 мОм |
| Диапазон рабочих температур | -40˚С ~60˚С |
| Оптимальная рабочая температура | 25˚С |
| Напряжение подзаряда | 13,5 до 13,8 В при 25˚С |
| Максимальный ток заряда | 36 A |
| Напряжение заряда при циклическом режиме | 14,4 до 15 В при 25˚С |
| Саморазряд | LEOCH батареи могут храниться 6 месяцев при 25˚С . Перед использованием батарею необходимо зарядить. При высокой температуре хранения время хранения уменьшается. |
| Выводы | Под болт М6 |
| Размеры, мм Длина, Ширина Высота мах. | 410 177 225 |

Ток разряда от времени разряда	                   Характеристики разряда

Размеры и выводы

Разряд постоянным током (А) и постоянной мощностью (Вт/Эл)